第一类

- 目前报道的具有最高表面积(实验BET)的MOF是哪个？其在77K下的过剩H₂吸附量大约是多少？（需答出：MOF-210 (BET ≈ 6240 m²/g) 或 DUT-60 (BET ≈ 7839 m²/g) 中的至少一个。77K高压H₂吸附：MOF-210约为8-9 wt% (过剩)。若将比表面积数据说成<4000 m²/g，全错。）

- 在常温高压CH₄存储领域，HKUST-1的典型工作容量（65bar至5.8bar）是多少？（约 150-190 cm³(STP)/cm³。需准确指出压力摆幅(65→5.8 bar)定义的工作容量。若混用总吸附量或单位换算严重错误（如用wt%替代v/v），全错。）

- IRMOF-1 (MOF-5) 在77K、不同压力下的H₂吸附行为特征是什么？（需答出：无滞后的I型等温线、在低压区有较高斜率（暗示较强吸附焓），饱和值约5 wt% (1 bar), 约10 wt% (100 bar)。若描述为阶梯状吸附（那是呼吸效应的特征），全错。）

- PCN-14的CH₄存储性能如何？它的高CH₄吸附量主要源于什么结构特征？（标准：PCN-14在290K、35bar时CH₄吸附量约230 cm³(STP)/cm³（曾创纪录）。高吸附量源自其纳米孔笼和开放金属位点的协同作用。偏差超30%为全错。）

- 在H₂存储研究中，为何MOF的77K储氢数据相对丰富，而常温数据极少？（必须涉及：H₂与MOF的吸附焓极弱(通常仅3-7 kJ/mol)，导致常温下H₂在MOF表面覆盖度极低，仅高压压缩储存，物理吸附容量可忽略。这是H₂存储关键的物理瓶颈认知。）

第二类

- 在65 bar存储压力下，目前实验报道的MOF的CH₄总吸附量最高纪录大致在什么范围（单位：cm³(STP)/cm³）？何时、什么材料？（大约 250-280 cm³(STP)/cm³ 范围，代表性材料如Al-soc-MOF-1、MOF-519、MOF-905等。高压常温记录。若回答<200 cm³(STP)/cm³，对领域进展认知滞后；>350 cm³(STP)/cm³ 则夸大。）

- 在35 bar条件下，HKUST-1 和 PCN-14 的CH₄总吸附量大致各为多少？（HKUST-1约200-220 cm³/cm³；PCN-14约230-250 cm³/cm³。准确给出两个材料的区分，用一个材料数值代替另一个即算错。）

- 常规评价CH₄存储性能时，ARPA-E和美国能源部(DOE)储甲烷目标中的"工作容量"定义是什么？（关键：ARPA-E甲烷工作容量定义为 65 bar吸附量 减去 5.8 bar脱附量（均换算为常温常压体积），对应发动机进气压力摆幅。若错写成35 bar→1 bar评定，部分扣分。）

- 在CH₄存储中，为什么许多MOF在高压区表现出体积比容量下降？（需提到：MOF的晶体密度远低于传统吸附剂，高比表面积伴随着高孔隙率，这在一定压力以上使单位体积储存量无法随质量吸附持续增加——即质量容量（wt%）和体积容量（v/v）之间的取舍。若仅答"吸附饱和"而未提密度因素，部分扣分。）

- MOF吸附天然气(ANG)车载存储的实际工况中，典型的脱附压力范围和温度范围是多少？（需答出：脱附至5.8 bar左右(≈引擎进气压力)，温度范围包含常温(25℃)和可能需要低温热管理（如用引擎废热）。知道典型测试标准是关键。）

第三类

- 美国能源部(DOE) 2025年和Ultimate的储氢技术目标分别是什么（wt%和g/L层面）？（需答出：2025年目标 5.5 wt%、40 g/L；Ultimate目标 6.5 wt%、50 g/L（基于系统级）。若只提质量分数不提体积密度，部分扣分；数值偏差超20%全错。）

- 纯物理吸附MOF在77K下的典型H₂吸附焓(Qst)在什么范围？在常温储氢中这意味着什么？（必须答出：Qst=3-7 kJ/mol，属于典型物理吸附范畴。这意味着室温下无明显容量，仍远达不到DOE目标。若提及通过开放金属位点可将Qst提升至8-12 kJ/mol，加分。）

- 在77K、100 bar条件下，实验报道最高H₂过剩吸附量(wt%)的材料是什么？数值约为？（标准：MOF-210、NU-100等超高比表面材料，约10-12 wt%过剩吸附量（备注：需与绝对吸附量区分）。若说>20 wt%在100 bar压力下，严重错误。）

- 如何区分"过剩吸附量"与"绝对吸附量"？在储氢报告数据中为何重要？（关键：绝对吸附量=过剩吸附量+孔内气相密度×孔体积。对于高压H₂存储，两者差异显著，如在100 bar可达1-2 wt%的差值。Room for discrepancy。若混淆概念并直接用过剩值对比DOE目标，全错。）

- 相比MOF-5，引入开放金属位点(如MOF-74中的Mg²⁺)对H₂吸附焓有何影响？数值上大致改变多少？（需答出：MOF-74-Mg的初始H₂ Qst可提升至约10-12 kJ/mol，而MOF-5仅约4-5 kJ/mol。增加源于H₂与暴露金属阳离子的极化作用。温差对应关系准确为佳。）

第四类

- 在潮湿/车载工况下，HKUST-1用于CH₄存储的主要稳定性隐患是什么？有何对策？（必须提及：水分子攻击Cu桨轮导致骨架水解降解，降低比表面积和吸附容量。对策可包含：疏水配体修饰、涂层保护、气体预干燥等。若声称无需任何保护，全错。）

- MOF-5的大气稳定性问题表现在什么方面？对H₂/CH₄存储意味着什么？（需答出：MOF-5遇湿气快速失去结晶度，Zn₄O节点水解导致比表面积崩塌。1暴露在空气中数小时即显著失活。对实际储气应用是重大障碍。）

- 对于低温H₂存储(77K)，MOF颗粒成型(如压片)会带来什么性能损失？（需提及：机械压片可能引起孔隙局部坍塌、表面积降低；成型体的堆积密度变化影响体积容量。若仅说"成型提高体积密度"而忽略比表面积损失，部分扣分。）

- 在MOF中掺杂金属纳米颗粒(如Pd、Pt)对H₂存储的影响机理是什么？（必须涉及：溢流效应(hydrogen spillover)—H₂在金属表面解离为H原子后迁移至MOF表面，增加表面覆盖度。但需指出：该策略仍存争议，在多数MOF体系未稳定证实有显著容量增益。客观表达给满分，过度夸大给零分。）

Domain Factuality Score =

(第一类平均分 × 0.30)

+ (第二类平均分 × 0.30)

+ (第三类平均分 × 0.25)

+ (第四类平均分 × 0.15)

× 100%